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Перчатки: артикул 2300, товарный знак "ARCTICUS"

Перед использованием перчаток внимательно прочитайте инструкцию. Вы обязаны приложить данную инструкцию при дальнейшей передаче перчаток, например, получателю индивидуальных средств защиты. С этой целью данная инструкция может копироваться без ограничений. 
Описание изделия: Перчатки комбинированные из рыжего говяжьего спилка толщиной 1,2+0,2 мм, высококачественный спилок, верх выполнен из хлопчатобумажной ткани красного цвета, двойной шов, двойной слой красного спилка на ладонной части, большом и указательном пальцах для усиления, внутри подкладка из флиса на ладони. Манжет - жесткая прорезиненная крага
	Состав изделия:                                      
	Спилок, х/б ткань, флис

	Соответствует требованиям:
	ТР/ТС 019/2011

	Защитные свойства по ГОСТ:
Маркировка:

	Ми Мп                         EN 388
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	Продукция изготовлена в соответствии с 
ГОСТ 12.4.183-91 «Материалы для средств защиты рук. Технические требования»; ГОСТ 12.4.252-2013 «Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 388-2012 «Перчатки для защиты от механических рисков. Технические требования. Методы испытаний»


	Особенности:
	Степень защиты:
	Требования:
	НОРМА

	Стойкость к истиранию

	4
	уровень 1 до 4 
уров. 1  100 циклов
уров. 2  500 циклов
уров. 3  2000 цикл.
уров. 4  8000 цикл.
	EN 388

	Стойкость к порезам
	2
	уровень 1 до 5
уровень 1 = 1,2…2,4
уровень 2 = 2,5…5,0
уровень 3 = 5,1…9,9
уров. 4 = 10,0…19,9
уровень 5  20
	EN 388

	Стойкость к разрыву
	4
	мин. уровень 1
уровень 1  10N
уровень 2  25N
уровень 3  50N
уровень 4  75N
	EN 388

	Стойкость к проколам
	3
	уровень 1 до 4
уровень 1  20N
уровень 2  60N
уровень 3  100N
уровень 4  150N
	EN 388

	Стойкость к порезам прямым ножом
	B
	Уровень A – 2N; Уровень B – 5N
Уровень C – 10N; Уровень D – 15N
Уровень E – 22N;Уровень F – 30N
	EN 388:2016+A1:2018


[image: ]Таблица соответствия размеров
	Размер
	Расстояние от среднего пальца до кисти, см. (В)
	Обхват ладони, см. (А)

	10
	25,4
	20,4

	11
	27,9
	21,5


Длина изделия 260-270 мм в зависимости от размера




Использование: Перчатки предназначены для защиты рук от механических повреждений (истирания, порезов, проколов), общепроизводственных загрязнений.
Размеры: 10, 11
Перед использованием перчаток убедитесь, что они соответствуют выполняемой работе и выберите правильный размер. Проверьте перчатки и убедитесь в том, что они не повреждены. Повреждённые перчатки использовать нельзя. 
Ограничения по использованию: Перчатки не предназначены для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел, кислот, щелочей, повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, вибраций. Товар не предназначен для детей, а также для лиц, имеющих физические особенности.
Дополнительная информация: Перчатки могут вызвать аллергическую реакцию у людей с повышенной чувствительностью, поэтому в таких случаях требуется повышенная осторожность.
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[image: ]Чистить перчатки лучше механическим способом. Использование воды и растворителей может повредить материал перчаток и снизить защитные свойства.
	
Хранение/Транспортировка : хранить перчатки рекомендуется при температуре +5 до +25°C, в сухом месте без прямого воздействия солнечного света, ультрафиолетового излучения и озоновых источников. Не хранить перчатки в согнутом состоянии и под весовой нагрузкой. Транспортировать без штабелирования, не является опасным грузом.
Срок хранения 5 лет при правильном хранении.
Гарантийный срок службы 5 лет при условии соблюдений хранения и пользования, указанных в инструкции
Утилизация: Утилизация перчаток не должна производиться вместе с домашними отходами. При сознательном или несознательном контакте с химикатами, утилизация перчаток должна быть проведена в соответствии с требованиями по утилизации этих химикалий.

Импортер: ООО Торговый Дом «Соло». Адрес: 109117, город Москва, улица Окская, дом 8, корпус 2, этаж 1. Российская Федерация, адрес электронной почты: solocom@solo.msk.ru
Изготовитель: : «DISTIL INDUSTRIES» P.O. Gohad Pur, Wahid Road, Sialkot 51310, Пакистан, 
МЕСТО ПР-ВА: GAOZHOU CITY MINGZE LEATHER PRODUCTS CO.,LTD, NO.186, 1 DISTRICT, EAST GAO LIANG ROAD, GAOZHOU CITY, 525200, Китай
Изготовлено в Китае.
image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image1.png




image2.png
FHI




image3.jpeg




image4.png




image9.emf

